Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số:  3127  /QĐ-BKHCN ngày 28  tháng 10  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| TT | Tên nhiệm vụ | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với kết quả | Phương thức tổ chức thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu polyme blend phân hủy sinh học trên cơ sở tinh bột và một số polyeste nhiệt dẻo. | 1. Xây dựng được công nghệ và hệ thống dây chuyền thiết bị để chế tạo hạt nhựa polyme blend phân hủy sinh học từ tinh bột và polyeste nhiệt dẻo. 2. Xây dựng được công nghệ và hệ thống dây chuyền thiết bị để sản xuất túi từ hạt nhựa polyme blend phân hủy sinh học đáp ứng theo TCVN và các quy định hiện hành của Việt Nam. | 1. Quy trình công nghệ biến tính tinh bột để chế tạo tinh bột nhiệt dẻo. 2. Quy trình công nghệ chế tạo hạt nhựa polyme blend phân hủy sinh học trên cơ sở tinh bột Việt Nam và polyeste nhiệt dẻo (PLA, PBAT,...). 3. Quy trình công nghệ sản xuất túi chất dẻo từ hạt nhựa polyme blend phân hủy sinh học đáp ứng theo TCVN và các quy định hiện hành của Việt Nam. 4. 01 dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất hạt nhựa polyme blend phân hủy sinh học và 01 dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất túi chất dẻo thân thiện môi trường từ hạt nhựa polyme blend phân hủy sinh học năng suất 300 tấn/năm. 5. 5.000 kg hạt nhựa polyme blend phân hủy sinh học đạt chỉ tiêu chất lượng như sau: + Dạng hạt; + Khối lượng riêng 1,2-1,3 g/cm3; + Hàm lượng tinh bột ≥ 40%; + Chỉ số chảy MFI 2-8g/10 phút; + Độ ẩm <0,05%. 6. 2.000 kg túi chất dẻo thân thiện môi trường đạt chỉ tiêu chất lượng như sau: + Chiều dày 10-30µm; + Độ bền kéo đứt ≥ 18MPa; + Độ dãn dài khi đứt ≥ 200%; + Thời gian phân hủy đáp ứng theo TCVN và các quy định hiện hành. 7. 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước. 8. 01 đăng ký sở hữu trí tuệ. | Tuyển chọn |  |